LAGHETTO CONGLOMERATI S.R.L.

Piazza Benedetto Cairoli n. 2

00186 – ROMA

Cap. Soc. € 295.900,00 i.v. - P.I. 00983681008 - C.F. e iscr. Reg. Imp. Roma 01294990583 – REA 308792

Uffici amministrativi: -00034- Colleferro (RM) – Via Casilina Km. 49+600

Tel. +39 06 9770461-2-3 Fax +39 06 9770049 internet  www.grupposchina.it mail gruppo.schina@libero.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/11)

8- CB 25 BINDER  BM 50/70

- Codice di identificazione unico del prodotto:	n.8-CB 25 BINDER BM 50/70

- Prodotto:	Conglomerato bituminoso a caldo binder   bitume 50/70

- Uso previsto:	Conglomerato bituminoso a caldo per strade, aeroporti e altre aree trafficate , conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2008

- Nome e indirizzo del fabbricante: LAGHETTO CONGLOMERATI  S.r.l. – P.zza B.Cairoli,2

00186 Roma  - Impianto di Via Valle Romanella Bassa,19 - 00040 Montecompatri (RM)

- Mandatario: N/A

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+

- L'Organismo notificato: APAVE ITALIA CPM  S.r.l. n. 0398  ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0398/CPR/MB/13.002 Rev.6  in data 23.11.2018  fondandosi  sui seguenti elementi:

  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica;

  - sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

- valutazione tecnica europea: n.a.

- prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica armonizzata |
| --- | --- | --- |

| Temperatura della miscela | 140 ÷ 170 °C |  |
| --- | --- | --- |
| Contenuto di legante ( % ) | 4,39 |  |
| Composizione granulometrica (%) |  |  |
| 20 mm | 89 | UNI EN 13108-1:2006 AC 2008 |
| 16 mm | 79 |  |
| 2 mm | 29 |  |
| 0,25 mm | 9 |  |
| 0,063 mm | 6 |  |

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Roma, 13 Dicembre  2018					                  Il Legale Rappresentante