DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/11)

5- MSTA 0/16

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Misto 0/16  aggregato frazione unica

- Numero di tipo: 					1-MSTA 0/16 codice prodotto

- Uso previsto del prodotto: 			Aggregati per Ingegneria civile/strade

- Nome e indirizzo del fabbricante:			S.I.C. S.r.l. – P.zza B.Cairoli,2

00186 Roma  - Impianto di Via Traiana Km. 2 – Segni  (RM)

- Mandatario: n.a.

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+

- L'Organismo notificato Apave CPM  n, 0398 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0398/CPR/AG/10.010  REV. 2 del 20.07.2018 fondandosi  sui seguenti elementi:

  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica;

  - sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

- valutazione tecnica europea: n.a.;

- prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica armonizzata |
| --- | --- | --- |

Descrizione petrografica                         				roccia calcarea

Dimensione                                                       				0/16

Granulometria                                                 				GA85

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            				SI40

Coefficiente di appiattimento                                				FI50

Massa volumica dei  granuli                     				2,642 Mg/m³

#### Massa volumica dei  granuli  satura a sup. asciutta

Contenuto di fini                                                  				f7

Valore di blu                                                        				0,63

Equivalente in sabbia						SE51

Assorbimento di acqua						0,43%

Zolfo totale							nr

### Cloruri                            						<0,001%				 UNI EN

Solfati solubili in acido	                				AS0.2

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 				nr  			 	13242-2007

Costituenti che alterano la velocità di presa e di

Indurimento delle miscele legate con leganti idraulici			NPD

Resistenza all’usura                                        				Mde= 22

Abrasione da pneumatici scolpiti                  				NPD

Resistenza all’attrito	                       				NPD

Assorbimento di acqua                             				0,46%

Durabilità al gelo/disgelo                                 				1,4

Stabilità di volume 	                              					nr

Rilascio di metalli pesanti                               				NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           				assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    				NPD

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Roma, 31 Luglio 2018				  Il Legale Rappresentante