DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/11)

7- SAB 0/04-01

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Sabbia 0/4  aggregato frantumato

- Numero di tipo: 					2- SAB 0/4 codice prodotto

- Uso previsto del prodotto: 			Aggregati per cls.

- Nome e indirizzo del fabbricante:			S.I.C. S.r.l. – P.zza B.Cairoli,2

00186 Roma  - Impianto di Via Traiana Km. 2 – Segni  (RM)

- Mandatario: n.a.

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+

- L'Organismo notificato Apave CPM  n, 0398 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0398/CPR/AG/10.010  REV. 2 del 20.07.2018  fondandosi  sui seguenti elementi:

  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica;

  - sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

- valutazione tecnica europea: n.a.;

- prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica armonizzata |
| --- | --- | --- |

Descrizione petrografica                         				roccia calcarea

Dimensione                                                       				0/4

Granulometria                                                 				GF85

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            				nr

Coefficiente di appiattimento                                				nr

Massa volumica dei  granuli                     				2,68 Mg/m³

#### Massa volumica dei  granuli  satura a sup. asciutta	           		2,64 Mg/m³

Contenuto di fini                                                  				f10

Equivalente in sabbia						SE81

Valore di blu                                                        				MB0,3

Modulo di finezza							3,8

### Cloruri                            						<0,001%				 UNI EN

Solfati solubili in acido	                				0,037%

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 			nr			 	12620-2008

Resistenza alla levigabilità                             				NPD

#### Resistenza all’abrasione                                 				NPD

Resistenza all’usura                                        				NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  				NPD

Resistenza allo shock termico                       				NPD

Assorbimento di acqua                             				WA24 1,10%

Durabilità al gelo/disgelo                                 				nr

Emissione di radioattività                               				NPD

Rilascio di metalli pesanti                               				NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             				NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           				assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    				NPD

Durabilità alla reazione alcali-silice                     			nr

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Roma, 31  Luglio 2018				  Il Legale Rappresentante