DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/11)

5-PIE16/20-01

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	16/20  aggregato frantumato

- Numero di tipo: 					5-PIE16/20 codice prodotto

- Uso previsto del prodotto: 			Aggregati per miscele bituminose

- Nome e indirizzo del fabbricante:

VALLE ROMANELLA S.r.l. – P.zza B.Cairoli,2 – 00186 Roma  - Impianto di Montecompatri  (RM) – Via Valle Romanella Bassa,19

- Mandatario: n.a.

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+

- L'Organismo notificato Apave CPM  n, 0398 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0398/CPR/AG/10.011  REV. 0 del 31.10.2017 fondandosi  sui seguenti elementi:

  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica;

  - sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

- valutazione tecnica europea: n.a.;

- prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica armonizzata |
| --- | --- | --- |

Descrizione petrografica                         				leucitite

Dimensione                                                       				16/20

Granulometria      	                                        			GC90/20

Categoria di tolleranza                                  				-

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            			SI 15

Coefficiente di appiattimento                                			FI 15

Massa volumica dei  granuli                     				2,80 Mg/m³

Modulo di finezza							5,95%

#### Equivalente in sabbia						nr

Valore di blu							nr

Qualità delle polveri						f1,5		            UNI EN  13043-2004  Contenuto in conchiglie						nr

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 			LA15

Resistenza alla levigabilità                             				VL53

Composizione/contenuto

Cloruri								<0.001%

Solfati solubili in acido						AS0.2

Zolfo totale							nr

Costituenti che alterano la velocità di presa e di Indurimento del calcestruzzo	NPD

Contenuto di carbonato						nr

Ritiro per essiccamento						NPD

Assorbimento di acqua						WA 1,20%

Emissione di radioattività						NPD

Rilascio di metalli pesanti						NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici			 		NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose					assenti

Durabilità al gelo/disgelo						nr

Durabilità alla reazione alcali-silice					nr

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Roma, 31 Maggio 2018					  Il Legale Rappresentante