DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/11)

1-MSTA 0/20

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	0/16  aggregato frantumato

- Numero di tipo: 					1- MSTA0/20 codice prodotto

- Uso previsto del prodotto: 			Aggregati per miscele bituminose

- Nome e indirizzo del fabbricante:

VALLE ROMANELLA S.r.l. – P.zza B.Cairoli,2 – 00186 Roma  - Impianto di Montecompatri  (RM) – Via Valle Romanella Bassa,19

- Mandatario: n.a.

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+

- L'Organismo notificato Apave CPM  n, 0398 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0398/CPR/AG/10.011  REV. 0 del 31.10.2017 fondandosi  sui seguenti elementi:

  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica;

  - sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

- valutazione tecnica europea: n.a.;

- prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica armonizzata |
| --- | --- | --- |

Descrizione petrografica							leucitite

Dimensione								0/16

Granulometria								GA85

Forma dei granuli

Coefficiente di forma							SI 40

Coefficiente di appiattimento							FI 50

Massa volumica dei  granuli						2,72 Mg/m³

#### Pulizia

UNI EN  13242-2007

Contenuto di fini								f12

Equivalente in sabbia							SE57

Valore di blu								MB 1,8

Percentuale di superfici frantumate						nr

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione				nr

Stabilità di volume								nr

Assorbimento di acqua							2,50%

Composizione/contenuto

Cloruri									<0.001%

Solfati solubili in acido							AS0.2

Zolfo totale								nr

Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle

miscele legate con leganti idraulici						NPD

Resistenza all’attrito                                        					nr

Rilascio di metalli pesanti                               					NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           					assenti

Durabilità al gelo/disgelo                                 					nr

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Roma, 31  Maggio 2018     					  Il Legale Rappresentante