DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/11)

7-PIE8/12

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	6/12  aggregato frantumato

- Numero di tipo: 					7-PIE8 /12  codice prodotto

- Uso previsto del prodotto: 			Aggregati per miscele bituminose

- Nome e indirizzo del fabbricante:

VALLE ROMANELLA S.r.l. – P.zza B.Cairoli,2 – 00186 Roma  - Impianto di Montecompatri  (RM) – Via Valle Romanella Bassa,19

- Mandatario: n.a.

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da produzione: 2+

- L'Organismo notificato Apave CPM  n, 0398 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica n. 0398/CPR/AG/10.011  REV. 0 del 31.10.2017 fondandosi  sui seguenti elementi:

  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica;

  - sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

- valutazione tecnica europea: n.a.;

- prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica armonizzata |
| --- | --- | --- |

Descrizione petrografica                         					leucitite

Dimensione                                                       				6/12,5

Granulometria                                                 				GC90/20

##### Categoria di tolleranza                                  				-

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            			SI 15

Coefficiente di appiattimento                                			FI 15

Massa volumica dei  granuli                     				2,70 Mg/m³

Contenuto di fini                                                  				f0,5

Valore di blu                                                        				nr

### Affinità ai leganti bituminosi                            			 	98%	                           UNI EN  13043-2004

Percentuale di superfici frantumate                				100

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 			LA15

Resistenza alla levigabilità                             				PSV53

#### Resistenza all’abrasione                                 				AAV=20

Resistenza all’usura                                        				Mde=20

Abrasione da pneumatici scolpiti                  				NPD

Resistenza allo shock termico                       				VLA=1,6

Assorbimento di acqua                             				WA24 1,82%

Durabilità al gelo/disgelo                                 				nr

Emissione di radioattività                               				NPD

Rilascio di metalli pesanti                               				NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             				NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           				assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    				NPD

Durabilità a pneumatici chiodati                     				NPD

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Roma, 31 Maggio 2018						  Il Legale Rappresentante