Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

|  | Cave di Inerti Calcarei S.I.C. S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianti : Segni (RM) 0398/CPR/AG/10.010 Dop n.: 2-GRA 4/12-01 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | GRANIGLIA |
| Norma di riferimento |  | EN 13043-2004 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO FRANTUMATO PER MISCELE BITUMINOSE |
| Designazione granulometrica |  | 4/12 Gc90/20 |

Descrizione petrografica                         						roccia calcarea

Dimensione                                                       						4/12

Granulometria                                                 						Gc90/20

##### Categoria di tolleranza                                  							GTC20

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            						SI20

Coefficiente di appiattimento                                						FI10

Massa volumica dei  granuli                     						2,68 Mg/m³

#### Massa volumica dei  granuli  satura a sup. asciutta

Contenuto di fini                                                  						f2

Valore di blu                                                        						nr

Modulo di finezza									3,2

### Cloruri                   			         						<0,001%

Solfati solubili in acido	                						AS0.2

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 					LA19

Resistenza alla levigabilità                             						PSV32

#### Resistenza all’abrasione                                 						NPD

Resistenza all’usura                                        						NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  						NPD

Resistenza allo shock termico                       						NPD

Assorbimento di acqua                             						WA24 0,43%

Durabilità al gelo/disgelo                                 						nr

Emissione di radioattività                               						NPD

Rilascio di metalli pesanti                               						NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             						NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           						assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    						NPD

Durabilità al pneumatici chiodati                          					NPD