Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

|  | Cave di Inerti Calcarei S.I.C. S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianti : Segni (RM) 0398/CPR/AG/10.010 Dop n.: 7-SAB 0/4-01 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | SABBIA DI FRANTOIO |
| Norma di riferimento |  | UNI EN 12620-2008 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO PER CLS |
| Designazione granulometrica |  | 0/4 GF85 |

Descrizione petrografica                         				roccia calcarea

Dimensione                                                       				0/4

Granulometria                                                 				GF85

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            				nr

Coefficiente di appiattimento                                				nr

Massa volumica dei  granuli                     				2,53 Mg/m³

#### Massa volumica dei  granuli  satura a sup. asciutta	           		2,56 Mg/m³

Contenuto di fini                                                  				f10

Equivalente in sabbia						SE81

Valore di blu                                                        				MB0,3

Modulo di finezza							3,8

### Cloruri                            						<0,001%

Solfati solubili in acido	                				AS0.2

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 			nr

Resistenza alla levigabilità                             				NPD

#### Resistenza all’abrasione                                 				NPD

Resistenza all’usura                                        				NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  				NPD

Resistenza allo shock termico                       				NPD

Assorbimento di acqua                             				WA24 1,10%

Durabilità al gelo/disgelo                                 				nr

Emissione di radioattività                               				NPD

Rilascio di metalli pesanti                               				NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             				NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           				assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    				NPD

Durabilità alla reazione alcali-silice                     			nr