Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

|  | Cave di Inerti Calcarei S.I.C. S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianti : Segni (RM) 0398/CPR/AG/10.010 Dop n.: 8-MISTA STRAFILTRO 2/25 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | STABILIZZATO |
| Norma di riferimento |  | EN 13242-2007 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO PER MATERIALI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E COSTRUZIONE STRADE |
| Designazione granulometrica |  | 2/25 GA90 |

Descrizione petrografica                         					roccia calcarea

Dimensione                                                       					2/25

Granulometria                                                 					GA90

Passante setaccio mm 2							10%

Passanre setaccio mm 0,075							  2%

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            				SI40

Coefficiente di appiattimento                                				FI11

Massa volumica dei  granuli                     					2,68 Mg/m³

#### Massa volumica dei  granuli  satura a sup. asciutta

Contenuto di fini                                                  					f7

Valore di blu                                                        					0,63

Equivalente in sabbia								SE59

Assorbimento di acqua								0,43%

Zolfo totale									nr

### Cloruri                            								<0,001%

### Solfati solubili in acido	                						AS0.19  		                      Resistenza alla frammentazione/frantumazione 					nr

Indurimento delle miscele legate con leganti idraulici				NPD

Resistenza all’usura                                        					Mde= 12,3

Abrasione da pneumatici scolpiti                  					NPD

Resistenza all’attrito	                       						NPD

Assorbimento di acqua                             					0,73%

Durabilità al gelo/disgelo                                 					1,12

Stabilità di volume 	                              					nr

Rilascio di metalli pesanti                               					NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           					assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    					NPD