Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

|  | Cave di Inerti Calcarei S.I.C. S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianti : Segni (RM) 0398/CPR/AG/10.010 Dop n.: 1-GRA 2/6-01 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | GRANIGLIA |
| Norma di riferimento |  | EN 12620-2008 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO FRANTUMATO PER CLS |
| Designazione granulometrica |  | 2/6 GA85 |

Descrizione petrografica                         					roccia calcarea

Dimensione                                                       					2/6

Granulometria                                                 					Gc85

##### Categoria di tolleranza                                  						GTC20

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            					SI15

Coefficiente di appiattimento                                					FI15

Massa volumica dei  granuli                     					2,64 Mg/m³

#### Massa volumica dei  granuli  satura a sup. asciutta	           			2,65 Mg/m³

Contenuto di fini                                                  					f1,5

Valore di blu                                                        					nr

Modulo di finezza								3,2

### Cloruri                            							<0,001%

Solfati solubili in acido	                					AS0.2

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 				nr

Resistenza alla levigabilità                             					NPD

#### Resistenza all’abrasione                                 					NPD

Resistenza all’usura                                        					NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  					NPD

Resistenza allo shock termico                       					NPD

Assorbimento di acqua                             					WA24 0,44%

Durabilità al gelo/disgelo                                 					nr

Emissione di radioattività                               					NPD

Rilascio di metalli pesanti                               					NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             					NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           					assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    					NPD

Durabilità alla reazione alcali-silice                      				nr