Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

|  | Cave di Inerti Calcarei S.I.C. S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianti : Segni (RM) 0398/CPR/AG/10.010 Dop n.: 1-GRA 2/6-01 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | GRANIGLIA |
| Norma di riferimento |  | EN 13043-2004 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO FRANTUMATO PER MISCELE BITUMINOSE |
| Designazione granulometrica |  | 2/6 GC90/10 |

Descrizione petrografica                         					roccia calcarea

Dimensione                                                       					2/6

Granulometria                                                 					GC90/10

##### Categoria di tolleranza                                  						GTC110

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            					SI15

Coefficiente di appiattimento                                					FI10

Massa volumica dei  granuli                     					2,64 Mg/m³

#### Pulizia

Contenuto di fini                                                  					f0.5

Valore di blu                                                        					nr

### Affinità ai leganti bituminosi                            					nr

Percentuale di superfici frantumate                					nr

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 				nr

Resistenza alla levigabilità                             					NPD

#### Resistenza all’abrasione                                 					NPD

Resistenza all’usura                                        					NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  					NPD

Resistenza allo shock termico                       					NPD

Assorbimento di acqua                             					WA24 0,44%

Durabilità al gelo/disgelo                                 					nr

Emissione di radioattività                               					NPD

Rilascio di metalli pesanti                               					NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             					NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           					assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    					NPD

Durabilità a pneumatici chiodati                     					NPD