Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

| 0398 - 10 Dop n.: 7-PIE8/12 | Cave di Inerti Basaltici VALLE ROMANELLA S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianti : Montecompatri (RM) 0398/CPR/AG/10.011.Rev.0 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | PIETRISCO |
| Norma di riferimento |  | EN 12620 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO PER CLS |
| Designazione granulometrica |  | 6/12,5 GC80/20 |

Descrizione petrografica                         				leucitite

Dimensione                                                       				6/12,5

Granulometria                                                 				GC80/20

##### Categoria di tolleranza                                  				-

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            			SI 16

Coefficiente di appiattimento                                			FI 19

Massa volumica dei  granuli                     				2,766 Mg/m³

Contenuto di fini                                                  				f0,1

Valore di blu                                                        				nr

### Affinità ai leganti bituminosi                            			 	nr

Percentuale di superfici frantumate                				nr

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 			LA12

Resistenza alla levigabilità                             				VL53

#### Resistenza all’abrasione                                 				NPD

Resistenza all’usura                                        				NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  				NPD

Resistenza allo shock termico                       				NPD

Assorbimento di acqua                             				WA24 2,29%

Durabilità al gelo/disgelo                                 				0,04%

Emissione di radioattività                               				NPD

Rilascio di metalli pesanti                               				NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             				NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           				assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    				NPD

Durabilità a pneumatici chiodati                     				NPD