Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

|  | Cave di Inerti Basaltici VALLE ROMANELLA S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianto : Montecompatri (RM) 0398/CPD/AG/10.011.Rev.0 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | BRECCIA |
| Norma di riferimento |  | EN 13450 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO PER MASSICCIATE FERROVIARIE |
| Designazione granulometrica |  | 31,5/50 A |

Descrizione petrografica                         					leucitite

Dimensione                                                       					31,5/50

Granulometria                                                 					A

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            				SI 20

Lunghezza aggregati	                                				A

Massa volumica delle particelle                     					2,76 Mg/m³

Contenuto di fini                                                  					A

Fini                                                        					A

### Affinità ai leganti bituminosi                            			 		nr

Percentuale di superfici frantumate                					nr

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 					LARB16

Resistenza alla levigabilità                             					NPD

#### Resistenza all’abrasione                                 					NPD

Resistenza all’usura                                        					NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  					NPD

Resistenza allo shock termico                       					NPD

Assorbimento di acqua                             					WA24 1,66%

Durabilità al gelo/disgelo                                 					nr

Emissione di radioattività                               					NPD

Rilascio di metalli pesanti                               					NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             					NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose  D.M. 14/05/96   				Rischio  Zero

Durabilità agli agenti atmosferici                    					NPD