Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

| 0398 - 10 Dop n.: 7-PIE6,3/12,5 | Cave di Inerti Basaltici VALLE ROMANELLA S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianti : Montecompatri (RM) 0398/CPR/AG/10.011.Rev.0 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | PIETRISCO |
| Norma di riferimento |  | EN 12620 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO PER CLS |
| Designazione granulometrica |  | 6,3/12,5 GC80/20 |

Descrizione petrografica                         				leucitite

Dimensione                                                       				6,3/12,5

Granulometria                                                 				GC80/20

##### Granulometria Caratteristica Passanti:  D=12,5mm: 100%,    10 mm: 99%    8 mm: 65   d=6,3: 13   4mm: 0,82    2mm: 0,64                            Categoria di tolleranza                                  				-

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            			SI20

Coefficiente di appiattimento                                			FI15

Massa volumica dei  granuli                     				2,64Mg/m³

#### Massa volumica dei  granuli  satura a sup. asciutta	           		2,66 Mg/m³

Contenuto di fini                                                  				f1,5

Valore di blu                                                        				nr

Modulo di finezza							3,2

### Cloruri                            						<0,001%

Solfati solubili in acido	                				AS0.2

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 			LA19

Resistenza alla levigabilità                             				VL33

#### Resistenza all’abrasione                                 				NPD

Resistenza all’usura                                        				NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  				NPD

Resistenza allo shock termico                       				NPD

Assorbimento di acqua                             				WA  1,98%

Durabilità al gelo/disgelo                                 				nr

Emissione di radioattività                               				NPD

Rilascio di metalli pesanti                               				NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             				NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           				assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    				NPD

Durabilità alla reazione alcali-silice                      			nr