Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

| 0398 - 10 Dop n.: 3-SAB 0/4-01 | Cave di Inerti Basaltici VALLE ROMANELLA S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianti : Montecompatri (RM) 0398/CPR/AG/10.011.Rev.0 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | SABBIA 0/4 |
| Norma di riferimento |  | EN 12620 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO PER CLS |
| Designazione granulometrica |  | 0/4 GF85 |

Descrizione petrografica                         				leucitite

Dimensione                                                       				0/4

Granulometria                                                 				GF85

##### Categoria di tolleranza                                  					GTC20

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            				nr

Coefficiente di appiattimento                                				nr

Massa volumica dei  granuli                     				2,68 Mg/m³

#### Pulizia

Contenuto di fini                                                  				f10

Valore di blu                                                        				MBF10

### Affinità ai leganti bituminosi                            				98%

Percentuale di superfici frantumate                				100

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 			nr

Resistenza all’ abrasione						L.A.=16

Resistenza alla levigabilità                             				NPD

Resistenza allo shock termico                       				VLA=0,9

Assorbimento di acqua                             				WA24 2,26%

Resistenza all’ usura						Mde= 7

Durabilità al gelo/disgelo                                 				nr

Emissione di radioattività                               				NPD

Rilascio di metalli pesanti                               				NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             				NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           				assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    				NPD

Durabilità a pneumatici chiodati                     				NPD