Data  _________                                                        DDT  nr____________________________

| 0398 - 10 Dop n.: 6- GRA03/08-01 | Cave di Inerti Basaltici VALLE ROMANELLA S.r.l. P.zza B. Cairoli,2 – 00186 Roma APAVE ITALIA CPM S.r.l. 0398 Impianto : Montecompatri (RM) 0398/CPR/AG/10.011.Rev.0 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODOTTO (denominazione commerciale): |  | GRANIGLIA |
| Norma di riferimento |  | EN 12620 |
| Destinazione d’uso |  | AGGREGATO FRANTUMATO PER CLS |
| Designazione granulometrica |  | 2/6,3 GC80/20 |

Descrizione petrografica                         						leucitite

Dimensione                                                       						3/5

Granulometria                                                 						GC80/20

##### Categoria di tolleranza                                  						-

Forma dei granuli

Coefficiente di forma                                            					SI 25

Coefficiente di appiattimento                                					FI 30

Massa volumica dei  granuli                     						2,71 Mg/m³

#### Pulizia

Contenuto di fini                                                  						f0,5

Valore di blu                                                        						nr

### Affinità ai leganti bituminosi                            			 			nr

Percentuale di superfici frantumate                						nr

#### Resistenza alla frammentazione/frantumazione 					nr

Resistenza alla levigabilità                             						NPD

#### Resistenza all’abrasione                                 						NPD

Resistenza all’usura                                        						NPD

Abrasione da pneumatici scolpiti                  						NPD

Resistenza allo shock termico                       						NPD

Assorbimento di acqua                             						WA24 2,14%

Durabilità al gelo/disgelo                                 						nr

Emissione di radioattività                               						NPD

Rilascio di metalli pesanti                               						NPD

Rilascio di idrocarburi poliaromatici             						NPD

Rilascio di altre sostanze pericolose           						assenti

Durabilità agli agenti atmosferici                    						NPD

Durabilità a pneumatici chiodati                     						NPD